Оценка фактора вмешательства (ремонта)

(Основан на ASME B 31 G. Determining Remaining Strength of Corroded Pipelines: Supplement to B31 Code-Pressure Piping, 1991, Селезнев В.Е., Алешин В.В., Клишин Г.С. Методы и технологии численного моделирования газопроводных систем. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 448 с.)

Основным документом, используемым для оценки остаточного ресурса трубопроводов с однородной коррозией, является ASME B 31 G. Determining Remaining Strength of Corroded Pipelines: Supplement to B31 Code-Pressure Piping, 1991.

Расчеты в этом документе основаны на эмпирическом соответствии обширному ряду разнообразных тестов на образцах с отверстиями малого диаметра. Основные тезисы заключаются в следующем:

- Предполагается, что максимально давление по окружности трубы равно производственной прочности трубы;

- Геометрия коррозии характеризуется путем проектирования параболической формы для относительно коротких дефектов и прямоугольной формы для протяженных дефектов.

Разрушающее и максимально допустимое давление могут быть рассчитаны по формулам:

Pb=2tD⋅σy+σf⋅1−AeffA01−AeffA0⋅M−1, (1 а)

Ps=P⋅1+σfσy⋅1−AeffA01−AeffA0⋅M−1, (2 а)

где	y – минимальное номинальное значение предела текучести материала трубы;

f – эмпирический параметр, принимается равным f = 1000 psi (69,0 МПа);

y + f – «напряжение течения»;

P – максимально допускаемое (нормативное) рабочее давление для данного участка трубопровода (при отсутствии дефектов);

Aeff – эффективная площадь потерь металла вследствие коррозии в осевом сечении трубы;

A0 – первоначальная площадь осевого сечения участка стенки трубы, поврежденного коррозией;

t – номинальная толщина стенки трубы;

D – номинальный наружный диаметр трубы;

M – коэффициент Фолиаса;

В нашем случае площадь потерь металла в плоскости осевого сечения стенки трубы, в зависимости от соотношения осевой протяженности дефекта и геометрических параметров трубы, определяется как:

A=23⋅d⋅Ltot (3)

или

A=d⋅Ltot. (4)

где	d – максимальная глубина коррозионного дефекта;

Ltot – протяженность дефекта в осевом направлении.

Легко заметить, что выражения (3), (4) получаются, если профиль осевого сечения каверны аппроксимируется соответственно параболой и прямоугольником.

Тогда расчеты разрушающего и максимального безопасного давления проводятся по формулам:

для Ltot2D⋅t ≤ 20:	Pb=1,1⋅2tD⋅σy⋅1−23⋅dt1−23⋅dt⋅M−1, (1 б)

Ps=1,1⋅P⋅1−23⋅dt1−23⋅dt⋅M−1, (2 б)

где	M=1+0,8⋅Ltot2D⋅t, (5)

для Ltot2D⋅t > 20:	Pb=1,1⋅2tD⋅σy⋅1−dt, (1 в)

Ps=1,1⋅P⋅1−dt. (2 в)

Ограничения применения критерия:

1) не допускается эксплуатация участка трубопровода (он подлежит немедленной реконструкции), имеющего максимальную глубину коррозионного дефекта более 80% номинальной толщины стенки трубы;

2) допускается эксплуатация участка трубопровода (без снижения проектного рабочего давления), имеющего коррозионный дефект любой протяженности в осевом направлении, если его максимальная глубина менее 12,5% номинальной толщины стенки трубы.

Зная величины проектного (P в (2 б) и (2 в)) и максимально допустимого рабочего давления мы можем определить фактор вмешательства как:

ERF=MAOPPs3.

Таким образом, когда ERF ≤ 1, дефект не требует вмешательства и допускается эксплуатация участка трубопровода без снижения проектного рабочего давления, а в случае, если ERF > 1, дефект требует дополнительного контроля.