Алгоритм расчета остаточного условного ресурса

трубопроводов с коррозионными дефектами.

(Основан на ВРД 39-1.10-004-99)

ЗАО «Газприборавтоматикасервис» Николаев П.В. Февраль 2005г.

Расчет степени опасности коррозионных дефектов, в соответствии с рекомендациями РАО «Газпрома» должен вестись на основании ВРД 39-1.10-004-99 «Методические рекомендации по количественной оценке состояния магистральных газопроводов с коррозионными дефектами…». Однако данный документ не приводит окончательной формулы, а содержит только описание методики расчета степени опасности дефектов. Помимо этого, в документе обнаружен ряд ошибок и опечаток.

В 2000г. на основании ВРД 39-1.10-004-99 был разработан алгоритм определения остаточного ресурса труб с коррозионными дефектами. Суть алгоритма в приведении номограмм допускаемых коэффициентов запаса (графики 6.1-6.8 «Методических рекомендаций…») к табличному виду.

Недостатками этого алгоритма являются:

- неприменимость данного расчета степени опасности для дефектов в виде продольных или поперечных трещин,

- отсутствие возможности варьирования параметрами марки стали, используемой в расчете,

- невозможность определения величин напряжений и деформаций, а значит и невозможность проведения комплексного расчета совмещенных или близкорасположенных дефектов {п.п3.3-3.4}(.

Использование такого метода для точных расчетов не предлагается и в самом ВРД: «Приведенные на рис. П6.1-П6.8 номограммы могут использоваться для предварительной оценки работоспособности участков трубопроводов с коррозионными дефектами. Уточненный расчет проводится с помощью специализированной программы.» {П6.3.} Однако, в 2000г результаты расчетов по этому методу были признаны удовлетворяющими текущие требования Заказчиков, и этот алгоритм был реализован в программе генерации отчетов «Trace Report», в которой без изменений и используется до настоящего времени.

Однако в настоящее время, в связи с ростом требований Заказчиков к качеству «Технических отчетов по ВТД», возник вопрос не только о повышении общей точности расчета условного ресурса дефектных труб, но и об оценке их напряженно-деформированного состояния.

Для оценки напряженно-деформированного состояния труб необходимо проведение комплексного расчета напряжений и деформаций на дефектах потери металла с учетом пространственного положения трубопровода.

С целью выявления алгоритма, позволяющего производить такой математический расчет, был проведен анализ «Методических рекомендаций…».

В данном документе приведен алгоритм расчета рекомендуемого давления, условного ресурса, а также компонент напряжений и деформаций труб с коррозионными или механическими дефектами.

Алгоритмы расчета степени опасности продольных и поперечных трещин и стресс-коррозионных дефектов рассмотрены отдельно.

- Исходные данные и расчетные данные.

В качестве исходных данных используются:

1) геометрические параметры дефекта, зафиксированного снарядом-дефектоскопом:

L  –  длина дефекта в проекции на ось трубопровода в мм;

W  –  ширина дефекта по окружности трубопровода в мм;

Н  –  глубина дефекта в мм.

2) параметры трубопровода:

δ  –  толщина стенки трубы;

D  –  внутренний диаметр трубы.

3) справочные величины на данную марку стали трубы:

σ0,2  –  условный предел текучести;

σв  –  предел прочности;

σT  –  предел текучести;

m  –  коэффициент деформационного упрочнения;

(if  –  разрушающая интенсивность деформаций;

(0f  –  разрушающая объемная деформация.

В «Методических рекомендациях» приведены значения механических свойств для некоторых марок трубных сталей:

| Сталь | σ0,2, МПа | σв, МПа | σT, МПа | m | (0f | (if |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 ГС | 450 | 550 | 420 | 0,09 | 0,0021 | 1,4 |
| Х70 | 480 | 600 | 450 | 0,10 | 0,0025 | 1,8 |
| 10Г2АФ | 500 | 650 | 460 | 0,11 | 0,0026 | 1,8 |

Кроме того, в расчете используются следующие справочные величины:

Е  –  модуль Юнга;

m  –  коэффициент Пуассона.

В результате должны быть рассчитаны:

–  степень опасности дефекта (закритический/критический/докритический/незначительный);

–  рекомендуемое рабочее давление (в % от проектного);

–  условный ресурс дефектной секции трубы (в годах).

Также в промежуточных расчетах фигурируют:

–  коэффициенты концентраций напряжений;

–  компоненты напряжений и деформаций;

–  интенсивность деформаций и объемная деформация; и т. д.

- Расчет коэффициентов концентрации напряжений.

  - Рассчитываем приведенную длину дефекта  {4.10б}.

где	L(  –  длина дефекта с учетом деформирования;

D(  – Внутренний диаметр трубы с учетом деформирования;

(ост(  –  остаточная толщина стенки трубы;

В соответствии c {П3.3} деформацией можно пренебречь, а (ост( рассчитать на основании данных о толщине стенки и глубине дефекта. Получим:

[1]

  - Рассчитываем угловую ширину дефекта θ  и угол дефекта β {4.10б}.

где	W(- ширина дефекта с учетом деформирования.

В соответствии c {П3.3}, - деформацией можно пренебречь, в итоге:

β =W/D	[2]			Θ=2 β		[3]

  - Рассчитываем η и

В соответствии c {П3.3}:

[4]

  - В соответствии с {4.10а} и учитывая {П3.3}, рассчитываем коэффициенты концентрации напряжений  (кольцевые напряжения) и  (продольные напряжения)

[5]

Найденные значения коэффициентов концентрации напряжений необходимы при решении уравнений распределения напряжений в области дефекта.

Для подтверждения достоверности определения коэффициентов концентрации напряжений, были построены графики зависимости данных коэффициентов от размеров дефектов.

Рис. 1

Рис. 2

Полученные графики совпадают с графиками, представленными в ВРД {П3.2}. Таким образом, можно сделать вывод, что расчет коэффициентов произведен правильно и рассчитанные значения могут использоваться при определении степени опасности только коррозионных или механических дефектов.

Для продольных или поперечных трещин расчет условно-упругих компонент напряжений ведется по {4.13-4.13} «Методических рекомендаций…»

- Расчет условно-упругих компонент напряжения.

Для расчета условно-упругих компонент напряжений (формула [8]) необходимо знать номинальные компоненты напряжения . Но для этого необходимо знать номинальное давление, при котором произойдет разрушение трубы. Давление рассчитывается на основании упруго-пластических компонент напряжений, которые в свою очередь зависят от условно-упругих компонент напряжений.

В итоге получаем нелинейную систему из 10 алгебраических уравнений (формулы {4.10}-{4.12}, с учетом {4.1}-{4.4} и {4.9}) с неизвестными максимальными и номинальными напряжениями при неизвестных компонентах деформации, на которую накладываются условия предельного состояния {5.1}-{5.2}. В “ВРД 39-1.10-004-99” рекомендуется решать данную систему уравнений путём использования численных методов.

В литературе можно найти описание нескольких методов решения систем уравнений численными методами с применением ПК. В данном случае предлагается использовать так называемый «метод итераций» (т.е. метод последовательных приближений). Метод итераций не позволит найти абсолютно точного решения, однако позволит найти приближенное решение с заданной степенью точности.

Для реализации данного метода необходимо будет определить области определения искомых величин.

  - Расчет полного проектного и максимально допустимого давлений. Выбор значения номинального давления.

Аналитическим путем выявлено, что областью определения искомого значения p (давление при предельном состоянии) являются значения в диапазоне { : Z}

где			[6]

p02  –  наибольшее допустимое давление при испытаниях участка трубопровода;

pB  –  полное проектное давление участка трубопровода;

Z  –  коэффициент расчетного запаса.

Правильным вариантом расчета нижней границы области определения p является причисление дефекта к категории закритических. Для закритических дефектов не имеет смысла вычислять условный ресурс (он принимается равным 0), а рассчитывать только максимально допустимое давление в процентах от проектного.

При p ≤ p02, согласно {1.5.1, 7.2.3}, дефект будет являться закритическим.

Верхняя граница области определения p определяется следующим образом:

При p > pB, согласно классификации {1.5.3-1.5.4}, дефект будет являться докритическим или незначительным (в зависимости от принятой годовой скорости коррозии ). При этом p не может быть выше p(zero) (давление разрушения бездефектной трубы), а p(zero) в свою очередь, может лишь немного превышать pB (по расчетам p(zero) ≈ 1.35pB). Для проведения расчетов можно принять p < Z pB, где коэффициент Z=1.5

В качестве «стартового» значения принимаем значение нижней границы области определения:

p = p02

Для нахождения значения p при выполнении условий предельного состояния необходимо

проверить удовлетворение условиям {5.1}-{5.2} всех значений в установленном диапазоне с заданным шагом i, (p: = p + i)(.

Затем, производим расчет условий предельного состояния [28]-[29]. В случае невыполнения этих условий будем увеличивать значение p на заданный шаг до выполнения условия. Далее вычисляем расчетный коэффициента запаса [п.12] и классифицируем дефект согласно [п.13].

  - Расчет номинальных компонент напряжения.

Вычисленное в п[3.1] значение p условно считаем расчетным номинальным давлением и, основываясь на {2.1} получаем:

,    [7]

  - Расчет условно-упругих компонент напряжения.

Из {П1.1}, {П3.2} и с учетом {4.10а}:

[8]

где	  –  условно-упругие компоненты напряжения.

- Расчет интенсивности напряжений.

  - Расчет интенсивности номинальных напряжений.

Интенсивности напряжений рассчитываются по формуле {4.1}:

[9]

Из {2.3}  и, следовательно, получаем:

[10]

  - Расчет интенсивности местных упругих напряжений.

Из [8]  и формула расчета интенсивности напряжений преобразуется к виду:

[11]

- Расчет коэффициентов концентрации напряжений.

  - Расчет упругого коэффициента концентрации.

В соответствии с {4.11}:

  - Расчет «Нейберовского» коэффициента концентрации.

В соответствии с {4.9}:

при

при **

при

**на самом деле в тексте оригинального документа: «при» Очевидно, что это опечатка, т.к. в таком случае данное выражение теряет логический смысл.

- Расчет упруго-пластических компонент напряжений.

  - Расчет компонент.

В соответствии с {4.12}  –  упруго-пластические компоненты напряжений в зоне дефекта:

[12]

где			[13]

Здесь нам пока неизвестны размеры дефекта и диаметр трубы с учетом деформирования, однако в ВРД 39-1.10-004-99 нет рекомендаций о возможности не учитывать деформацию в данной формуле (как было для формулы {4.12б}). Это объясняется тем, что на практике значение  может изменяться в диапазоне [0,9..1,3], и округление этого значения до 1.0 может вызвать в окончательных результатах погрешность порядка 3-8%.

Для уменьшения погрешности предпочтительно проведение расчета в 2 этапа. На первом этапе вычисляются упруго-пластические компоненты напряжений в зоне дефекта без учета деформации. Затем рассчитываются компоненты деформаций и мы получаем возможность оценить размеры дефекта и диаметр трубы с учетом деформации. На втором этапе производится уточненный расчет с использованием скорректированных с учетом деформации диаметра трубы и размеров дефекта. Второй этап производится в несколько итераций до выполнения одного из условий [28]-[29]

Итак, проводим предварительный расчет по формуле [13], подставляя размеры без учета деформирования:

[14]

После того, как вычислим размеры дефекта и трубы с учетом деформации (по формулам [24]-[27]) – вернемся к формуле [12] и произведем перерасчет с использованием [13].

  - Расчет интенсивности.

По формуле {4.1} и учитывая, что находим интенсивность:

[15]

- Расчет упруго-пластического модуля сдвига и модуля объемного расширения.

Для расчета деформированного состояния трубы на основе известного напряженного состояния, необходимо определить зависимость между напряжениями и деформациями. В «ВРД 39-1.10-004-99» такая зависимость рассматривается в разделе {4} и выведена формула {4.3a}, связывающая компоненты напряжений и деформаций:

[16]

Участвующие в данной формуле компоненты напряжений нам известны, но в формуле также присутствуют:

(p  –  упруго-пластический модуль сдвига;

k  –  модуль объемного расширения;

# Расчет упруго-пластического модуля сдвига.

В соответствии с {4.46}:

при ;		[17]

при *

* на самом деле в тексте оригинального документа: «при ». Очевидно, что это опечатка, иначе условие  выполнялось бы и в первом и во втором случае.

Для того, чтобы рассчитать по этой формуле нам необходимо знать  – упругий модуль сдвига).

В «ВРД» отсутствует информация о том, как можно рассчитать . Но здесь мы можем применить закон Гука, из которого можно вывести формулу нахождения упругого модуля сдвига на основании модуля упругости и коэффициента Пуассона:

 =E/[2(1+m)]		[18]

Модуль Юнга E и коэффициент Пуассона m – справочные величины для материалов.

Для стали: Е = 2.16e11; m = 0.28.

  - Расчет модуля объемного расширения.

Информация о расчете k в «ВРД» также отсутствует. Сам термин «Модуль объемного расширения» в литературе встречается очень редко. Очевидно, что под значением k имеется в виду физическая величина, обычно называемая объемным модулем упругости. Эту величину также можно вывести из закона Гука:

k=E/[3(1-2m)]			[19]

  - Доказательство.

Докажем, что  и k рассчитаны правильно. Предположим, что имеет место частный случай упругого деформирования без учета пластических деформаций. Подставим в формулу расчета [16] значения k и  и проведем математические преобразования с учетом.

Такие же преобразования можно произвести для компонент Полученное в результате выражение соответствуют обобщенному закону Гука, устанавливающего пропорциональную зависимость между напряжением и соответствующей линейной деформацией при одноосном напряженном состоянии:

Следовательно,  и k найдены правильно.

- Расчет деформации.

  - Расчет компонент деформаций.

Подставляя в формулу [16] полученные и k , рассчитываем компоненты

деформаций .

  - Расчет интенсивности деформаций.

Рассчитываем интенсивность деформаций по формуле {4.1}

[20]

  - Расчет объемной деформации.

Находим объемную деформацию в соответствии с формулой {4.5}

[21]

  - Расчет наибольшей деформации удлинения.

Находим наибольшую деформацию удлинения в соответствии с выражением {4.6}

[22]

  - Расчет угла подобия девиатора деформаций  {4.7}.

[23]

- Расчет размеров трубы и дефекта с учетом деформации.

Расчет размеров с учетом деформации необходим для перерасчета компонент деформации.

  - Расчет длины дефекта с учетом деформации.

В соответствии с формулой {4.10в} длина дефекта зависит от величины Z – компоненты максимальной деформации.

[24]

  - Расчет глубины дефекта с учетом деформации.

В соответствии с формулой {4.10в} толщина стенки трубы зависит от величины Z – компоненты номинальной деформации.

[25]

В соответствии с п. [7.3] значение может быть рассчитано с использованием Е и m.

[26]

  - Расчет диаметра трубы с учетом деформации.

В соответствии с формулой {4.10в} получаем, что диаметр трубы зависит как от номинальной , так и от максимальной величины деформации :

[27]

- Возвращаясь к методу итераций.

В соответствии с методом итераций, после проведенного расчета размеров с учетом деформации, необходимо вернуться к определению упруго-пластических компонент деформации, подставив в формулу [13] уточненные размеры. Необходимо выполнить разделы [п.6]-[п.9] (т.е. произвести итерации) столько раз, сколько будет нужно, чтобы добиться заданной погрешности нахождения решения.

Погрешность можно определить как

P(i) – P(i–1)≤Δ

где	P(i)  –  давление, рассчитанное в текущей итерации;

P(i-1)  –  давление, рассчитанное на предыдущей итерации;

Δ  –  заданная погрешность вычисления.

При выполнении данного условия (т.е. нахождении искомого давления с заданной погрешностью),  итерации должны быть прекращены. Решение считается найденным.

В нашем случае имеет смысл принять Δ=0.1Мпа. Уменьшение значения Δ нецелесообразно, т.к. оно не повысит точность расчетов, но приведет к значительному замедлению скорости вычислений.

Практическим путем установлено, что расчет в две-три итерации оказывается достаточным, дальнейшее увеличение числа итераций не дает эффекта, т.к. введенное в начале расчета [п.2] допущение об использование оригинальных размеров вместо деформационных в формуле {4.12б} влияет на все результаты расчетов.

Однако данная погрешность является допустимой (составляет менее 1%) {п3.3}

- Расчет условий предельного состояния.

Расчет условий предельного состояния необходим для определения номинального давления в соответствии с [п.3.1.]

  - Расчет предельной деформационной способности.

В соответствии с {5.1.1} разрушение происходит при достижении предельной деформационной способности и выполнении условия {5.1}:

[28]

  - Расчет исчерпания несущей способности.

В соответствии с {5.1.2} разрушение также возможно при исчерпании деформационной способности и выполнении условия {5.2}:

[29]

где	= 0.5; = m

- Расчет коэффициента запаса и рекомендуемого давления.

После того, как в соответствии с [п.3.1] и [п.10] нашли максимально возможное давление р, необходимо рассчитать коэффициенты запаса.

  - Расчет полного проектного коэффициента запаса.

Полным проектным коэффициентом запаса называется отношение полного проектного давления к рабочему (номинальному) давлению {7.2.4}

[n] полный = рВ / рраб(норм)		[30]

  - Расчет допускаемого коэффициента запаса.

В качестве допускаемого коэффициента запаса выберем значение отношения наибольшего допустимого давления при испытаниях трубопровода {7.2.4} к рабочему (номинальному) давлению

[n] = р02 / рраб(норм)		[31]

где	[n]  –  допускаемый коэффициент запаса;

рраб(норм)  –  номинальное рабочее давление участка трубопровода.

  - Расчетный коэффициент запаса.

Расчетный коэффициент запаса равен отношению расчетного давления к номинальному рабочему давлению

n = р / рраб(норм)		[32]

В случае выполнения условия

n  ≤  [n]	[33]

условный ресурс считается равным 0. (УР=0).

  - Расчет рекомендуемого рабочего давления.

Рекомендуемое рабочее давление в % от проектного считается как отношение расчетного коэффициента запаса к полному проектному коэффициенту запаса

ррек. = (n/[n] полный)*100%		[34]

- Определение степени опасности дефекта и расчет условного ресурса.

  - Критерии степени опасности.

Дефекты разделяются по степени опасности по следующим критериям {7.2.6}-{7.2.7}:

- Закритическими считаются дефекты, условный ресурс которых УР = 0;

- Критическими считаются дефекты, при  0 < УР ≤ 1;

- Докритическими считаются дефекты при  1 < УР ≤ 5;

- Незначительными считаются дефекты при  УР > 5.

  - Закритические дефекты

В случае, если  n ≤ [n] - дефект считается закритическим и имеющим условный ресурс 0 лет.

  - Расчет условного ресурса.

В случае если n > [n] производится расчет с учетом возможного развития дефекта. Принимается, что размеры дефекта изменяются во времени {7.2.5}:

[35]

где	ν  –  скорость распространения коррозии (считается равной 1 мм в год, если нет других данных);

t  –  время в годах. Задается в диапазоне [0,1..10].

Расчет условного ресурса производится итерационно. На каждом шаге итерации значение  наращивается на Δ=0.1, производится перерасчет размеров дефекта и расчет коэффициента запаса с учетом новых рассчитанных размеров дефекта.  наращивается до тех пор, пока не выполнится условие [33]. Таким образом

УР = t(УР=0)  –  Δt		[36]

После определения условного ресурса производится классификация дефекта по степени опасности в соответствии с [13.1].

- Примеры расчета.

Ниже приведены примеры расчета степени опасности и условного ресурса дефектов различной конфигурации. В качестве исходных данных выбраны дефекты из таблицы «Пример компьютерного анализа результатов внутритрубной дефектоскопии.» Рис П9.3 приложения к ВРД. Результаты расчетов, представленные в данной таблице проведены ПО «Спецнефтегаз».

Для расчета по предложенной методике была разработана компьютерная программа D_Calc.exe. Приведенные расчеты были произведены в данной программе при следующих условиях:

Марка стали 17ГС;

Количество итераций для нахождения размеров с учетом деформирования – [0..10] ;

Погрешность определения давления  Δp =  0.01МПа;

Погрешность определения условного ресурса  Δ = 0.1г.

Пример 1.

Исходные данные: Дефект № 28.

Трубопровод Д=1420. Толщина стенки трубы 17,1 мм. Размеры дефекта: L=330мм, W=1400мм, d=40%.

Результаты расчета ПО «Спецнефтегаз»

Условный ресурс = 0,8г; Дефект критический; Рекомендованное давление 97% от проектного.

Расчет по существующей методике «номограмм»:

Условный ресурс = 1,355г; Дефект докритический; Рекомендованное давление 98% от проектного.

Расчет по предложенной методике:

Условный ресурс = 0.8г.; Дефект критический; Рекомендованное давление 95,51% от проектного.

Пример 2.

Исходные данные: Дефект № 50.

Трубопровод Д=1420. Толщина стенки трубы 16,8 мм. Размеры дефекта: L=335мм, W=1600мм, d=55%.

Результаты расчета ПО «Спецнефтегаз»

Условный ресурс = 0; Дефект закритический; Рекомендованное давление 68% от проектного.

Расчет по существующей «методике номограмм»:

Условный ресурс = –2.02; Дефект закритический; Рекомендованное давление 62% от проектного.

Расчет по предложенной методике:

Условный ресурс = 0; Дефект закритический; Рекомендованное давление 71,87% от проектного.

Пример 3.

Исходные данные: Дефект № 54

Трубопровод Д=1420. Толщина стенки трубы 16,8 мм. Размеры дефекта: L=330мм, W=1200мм, d=46%.

Результаты расчета ПО «Спецнефтегаз»

Условный ресурс = 0; Дефект закритический; Рекомендованное давление 87% от проектного.

Расчет по существующей «методике номограмм»:

Условный ресурс = –0,172; Дефект закритический; Рекомендованное давление 78% от проектного.

Расчет по предложенной методике:

Условный ресурс = 0; Дефект закритический; Рекомендованное давление 87,78 % от проектного.

Пример 4.

Исходные данные: Дефект № 67

Трубопровод Д=1420. Толщина стенки трубы 17,7 мм. Размеры дефекта: L=500мм, W=500мм, d=40%.

Результаты расчета ПО «Спецнефтегаз»

Условный ресурс = 0; Дефект закритический; Рекомендованное давление 81% от проектного.

Расчет по существующей «методике номограмм»:

Условный ресурс = –0,916; Дефект закритический; Рекомендованное давление 66% от проектного.

Расчет по предложенной методике:

Условный ресурс = 0; Дефект закритический; Рекомендованное давление 78,65% от проектного.

Вывод:

Результаты расчета ПО «Спецнефтегаз» и методики «номограмм» существенно различаются: в примерах № 2–4 разница между расчетами составила 6–15%.

Результаты расчетов по предложенной в данном документе методике имеют большую корелляцию с расчетами ПО «Спецнефтегаз». В примерах № 2–4 разница составляла 0,5-2%. Максимальная разница (в примере №2) составляет 2,8% Причиной погрешности может являться недостаточное количество итераций при решении системы уравнений численными методами, а также использование приближенных параметров марки стали.

- Заключение.

Результаты работы алгоритма определения условного ресурса и расчета рекомендуемого давления, базирующегося на «Методических рекомендациях по количественной оценке состояния магистральных газопроводов с коррозионными дефектами…» ВРД 39-1.10-004-99 имеют удовлетворительную корелляцию с расчетами, проведенными ПО «Спецнефтегаз». В случае необходимости дальнейшего повышения точности расчетов возможна дальнейшая доработка алгоритма в плане расчета коэффициентов концентрации напряжений на основании размеров дефекта и диаметра трубы с учетом деформации.

Алгоритм может применяться для инженерных расчетов степени опасности дефектов, если использовать в качестве исходных параметров результаты внутритрубной диагностики участка трубопровода или результаты измерений после проведения шурфовочных работ.

На основании алгоритма возможна разработка методики проведения комплексного расчета напряженно-деформированного состояния труб с учетом показаний навигационного снаряда-дефектоскопа.

# Footnotes

( В фигурных скобках {}отмечены ссылки на соответствующие разделы или формулы исходного документа: «ВРД 39-1.10-004-99». В квадратных скобках [] указаны ссылки на разделы или формулы данного документа.

( В зависимости от требуемой точности расчета необходимо выбирать значение i в диапазоне 0.01-0.1.