| Система фибролитовых плит – многофункциональный, экологически чистый и безопасный строительный материал, удовлетворяющий всем критериям комфортного и безопасности жилья. В готовом виде фибролитовые плиты по объему состоят из древесной шерсти (60%) и портландцемента (40%) с добавлением натурального минерализатора – раствора силиката натрия низкой концентрации. Благодаря оптимально подобранному составу, фибролитовые плиты обладают таким сочетанием свойств, которые выделяют их среди аналогичных плитных материалов: Экологичность и биопозитивность Прочность и долговечность Термо- и гидрорегуляция микроклимата помещений Огнестойкость Звукоизоляция и шумопоглощение Трещино- и морозостойкость, структурная прочность Формостабильность Биостойкость Технологичность и конструктивность Качество фибролитовых плит гарантировано совокупностью: передовых мировых технологий производства, применением современного оборудования, системой контроля качества и эффективной системой управления персоналом. | System of woodwool slabs is a multifunctional, ecologically pure and safe construction material, meeting all criteria of comfortable and safe housing. Ready for usage woodwool slabs consist of woodwool (60%) and Portland cement (40%) with addition of natural mineralizing agent, which is weak solution of sodium silicate. Due to optimum relationship of the components, woodwool slabs have following combination of features, which outline them from analogues: Positive ecological properties and biological positivity Durability and service life Thermal and hydraulic control of indoor micro-climate Fire-resisting property Acoustic insulation and noise abatement Fracture and freeze resistance, structural strength Form stability Biostability Fabricability and designability The quality of woodwool slabs is warranted by array of leading-edge world production technologies, use of modern equipment, quality assurance system and effective staff management system. | Le système des panneaux de fibrolite est un matériau de construction multifonction, bioécologique et sûr, qui répond à tous les critères d’un logis de confort et de sûreté. Des panneaux de fibrolite fabriqués consistent de la laine de bois (60%) et du ciment portland (40%) avec l’addition du minéralisateur naturel – la solution de silicate de sodium à concentration faible. Grâce à leur composé le plus bien appareillé des panneaux de fibrolite possèdent un tel ensemble de qualités, qui les distinguent parmi des matériaux en plaques analogues : Compatibilité écologique et biopositivité Solidité et durabilité Thermorégulation et régulation hydraulique de microclimat de locaux Incombustibilité Isolation phonique et absorption des bruits Infissurabilité et résistance au froid, solidité de structure Stabilité de forme Biostabilité Usinabilité et constructibilité La qualité des panneaux de fibrolite est assurée par l’ensemble de : technologies mondiales avancées de production, application des équipements modernes, système du contrôle de la qualité et système de la gestion du personnel efficace. |
| --- | --- | --- |

| Благодаря оптимально подобранному соотношению двух основных компонентов: древесины и цемента, фибролитовые плиты не только сохранили, но и преумножили уникальные свойства этих материалов, испокон веков применяемых человеком для строительства жилища. Инновационное решение в области индустриального деревянного крупнопанельного малоэтажного домостроения. Высокое содержание древесины в составе фибролитовых плит делает их сопоставимыми по экологичности с массивом дерева, при этом цемент обеспечивает готовым плитам прочность и долговечность использования, а также позволяет использовать плиты как прекрасный конструкционный материал. Состав Сырьем для изготовления фибролитовых плит являются древесная шерсть, портландцемент, минерализующие добавки и вода. В готовом виде плиты состоят из 60% древесной шерсти и 40% портландцемента с добавкой натурального минерализатора (приведены усредненные значения). Древесная шерсть (в некоторых источниках – древесные пряди) – это лентовидное волокно толщиной 0,2 – 0,5 мм, шириной 1 – 8 мм и длиной до 25 см, нарезанная на специальном оборудовании. В составе фибролита она выполняет роль наполнителя. Благодаря этому фибролитовые плиты обладают ценными качествами древесины, как натурального экологически чистого материала, её прочностью и отличной теплоизоляцией. Для получения древесной шерсти может использоваться древесина различных пород, в том числе и лиственных. | Для изготовления фибролита обычно применяют портландцемент марки 500. Портландцемент водостоек (в воде он приобретает большую стойкость чем на воздухе) и морозоустойчив. Содержание цемента обеспечивает готовым плитам прочность и долговечность использования. Портландцемент может применяться различных цветов, что позволяет получать фибролит с широкой цветовой гаммой: белые и цветные. Белые и цветные плиты предназначены для декоративной внешней и внутренней отделки. | Для минерализации древесной шерсти используется раствор жидкого стекла низкой концентрации. Жидкое стекло известно нам с детства – это канцелярский клей. Его использование при изготовлении фибролита обусловлено тем, что при смешивании с цементом древесина выделяет водорастворимые сахара, препятствующие твердению цемента. При обработке древесной шерсти раствором жидкого стекла на ее поверхности образуется тончайшая водонепроницаемая пленка, которая препятствует взаимодействию сахаров древесины и цемента, при этом сокращая время «схватывания» цемента и улучшая «сцепление» древесины и цемента. |  | Due to optimum relationship of two main components, wood and cement, woodwool slabs not only keeping their features, but making the unique features of these materials, which are used by humans for construction of dwellings at all tames, even better. Innovative solution in field of industrial, wooden, large panel construction for low-rise buildings. High content of wood in woodwool slabs makes them similar by ecological properties to wood mass, at the same time; the cement provides ready slabs with durability and long service life, allows using the slabs as a perfect construction material. Structure The raw material for woodwool slabs is woodwool, portland-cement, mineralizing additives and water. Ready slabs consist of 60% of woodwool and 40% of portland-cement with addition of natural mineralizing agent (averaged values). Wood wool (in some sources – wood fiber) is a band-like fibers 0,2 - 0,5mm thick, 1 – 8 mm wide and up to 25 mm long, cut on the special equipment. It has a function of filler in content of fiberboard. Due to this feature, woodwool slabs have valuable properties of timber, as a natural, ecologically pure material, its strength and perfect thermal insulation. Different species of wood, including deciduous wood, can be used for manufacturing of wood wool. In production of fiberboard, Portland cement grade 500 is usually used. Portland cement is water resistant (it has greater water resistance in water than in the open air) and frostproof. The content of cement provides ready slabs with durability and long-term service life. To obtain fiberboards of different colors: white and colored, Portland cement of different colors can be used. White and colored slabs are used for inner and outer decoration. For mineralizing of wood wool we use weak solution of soluble glass. We know soluble glass from the childhood, it is simple paper glue. The use of this glue in production of fiberboards is connected with that the timber emits water-soluble sugars during mixing with cement, which prevent curing of the cement. Treatment of wood wool with solution of soluble glass provides fibers with the very thin waterproof film, which prohibits interaction of the timber sugars and cement; at the same time, this process reduces the time for curing of the cement and enhances adhesion of timber and cement. | Grâce à la corrélation de deux composants principaux la plus bien appareillée : bois et ciment, des panneaux de fibrolite non seulement ont gardé mais ont augmenté des qualités uniques de ces matériaux, appliqués par l’homme depuis des temps immémoriaux pour la construction du logis. La solution d’innovation dans le domaine de la construction des immeubles en bois peu élevés en panneaux lourds industrielle. La teneur élevée du bois en composé des panneaux de fibrolite les fait comparables en leur compatibilité écologique avec le massif de bois, et avec cela le ciment assure la solidité et durabilité de l’utilisation aux panneaux fabriqués, et aussi permet d’utiliser des panneaux comme un matériau de construction excellent. Composé On utilise la laine de bois, le ciment portland, des minéralisateurs et l’eau comme des matières premières pour la fabrication des panneaux de fibrolite. Des panneaux fabriqués se composent de 60% de la laine de bois et 40% du ciment portland avec l’addition du minéralisateur naturel (les valeurs moyennes sont citées). La laine de bois (en certaines sources – mèche à bois) est une fibre rubanée de 0,2 – 0,5 mm d’épaisseur, de 1 – 8 mm de largeur et avec la longueur jusqu’à 25 cm, coupée à l’aide de l’équipement spécial. Etant un composant de la fibrolite, elle remplit la fonction d’un élément de remplissage. Grâce à cela des panneaux de fibrolite possèdent des qualités valables du bois comme un matériau naturel bioécologique, possèdent sa solidité et son isolation thermique excellente. Pour obtenir la laine de bois on peut utiliser le bois des espèces différentes, y compris des espèces à feuilles. D’habitude le ciment portland de la marque 500 est utilisé pour la fabrication de la fibrolite. Le ciment portland est résistant à l’eau (dans l’eau il devient plus solide que dans l’air) et au froid. La teneur du ciment assure la solidité et la durabilité de l’utilisation aux panneaux fabriqués. Le ciment portland peut être appliqué en couleurs différentes, ce que permet d’obtenir de la fibrolite avec la gamme large de couleurs : blanche et en couleurs. Des panneaux blancs et en couleurs sont utilisés pour l’achèvement interne et externe décoratif. Pour la minéralisation de la laine de bois on utilise la solution de verre soluble avec une basse concentration. On connaît le verre soluble dès l’enfance – c’est une colle de bureau. Il est utilisé pendant la fabrication de la fibrolite parce qu’en étant mélangé avec le ciment le bois dégage des oses hydrosolubles qui empêchent l’endurcissement du ciment. Quand la laine de bois est traitée par la solution de verre soluble, une couche hydrofuge extra-fine se forme sur sa surface, qui empêche l’interaction des oses du bois et du ciment, avec cela réduisant le temps de « la prise » du ciment et améliorant « l’adhérence » du ciment et du bous. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |