Ортофосфат серебра.

Трихлорэтилен ортофосфат серебра Ag3PO4.

Образование и получение.

Из ионов в растворе

Ag3PO4 выделяется при смешивании аммиачного раствора AgNO3 с раствором NH4NO3, к которому примешивается P2O5; готовый (чистый?) раствор слегка подогревают в течении 3-4 часов, потеря объема уравновешивается добавлением подходящего количества (случайного количества?) H2O. Выпадение в осадок Ag3PO4 начинается ниже показателя концентрации ионов водорода (pH) в 8.5. При фильтрации осадка показатель концентрации ионов водорода (pH) должен быть менее 7,5; осадок промывается водой и высушивается при температуре 150 градусов. Из чистого раствора Ag3PO4 осаждается после добавления карбамида при показателе концентрации ионов водорода (pH) примерно равному 2,8, однако осадок загрязнён содержанием Ag2СO3. Крупнокристаллический  Ag3PO4 получают при помощи гидролиза (формула), тогда ионы Ag+ поставляются лишь в незначительной концентрации (варка аммиачного раствора). Свободный от NO3- препарат получают при помощи осаждения с водным раствором AgNO3 из раствора Na2HPO4 при небольшом излишке Na2HPO4 и последующей нейтрализацией каустиком. (pH 6); осаждение (выпадение в осадок) происходит при удалении от дневного света, присутствие свободного H3PO4 препятствует выпадение в осадок из раствора Na2HPO4; нейтральный (средний-о соли?) Ag3PO4 получают при молярном соотношении (формула) = 2 или 3; при молярном соотношении более 4 Ag3PO4 слегка основный, более 5 – загрязнен Ag2O и следами P2O5. При добавлении водного раствора AgNO3 к водному раствору Na2НPO4- или Na3PO4 и при добавлении водного раствора Na2НPO4 к водному раствору AgNO3 незамедлительно образуется Ag3PO4, при добавлении водного раствора Na3PO4 к водному раствору AgNO3 Ag2NaPO4 возникает как промежуточный продукт. Кристаллический Ag3PO4 получают при последующей перекристаллизации из уксусной кислоты. Анализ реакций осаждения с 0,1 молярными растворами AgNO3 и Na3PO4 при температуре от 28 до 30 градусов Цельсия для определения стехиометрии Ag3PO4 смотри в источнике под номером 16 (литература). Осаждение эквивалентным (равным) количеством AgNO3 из раствора KH2PO4 (10) cоответственно раствор (формула) и высушивание основательно парафинированного (выросшего?) осадка при температуре 500 градусов Цельсия (12) соответственно из раствора (формула) выявляются от бесцветных до светло-жёлтых кристаллы (13). Ag3PO4 осаждается в количественном отношении при pH от 6,8 до 8, также в присутствии (формула), что (имеется ввиду формула, например, оксид) остается в растворе.

Теоретический выход 85%-ого H3PO4 достигает почти 70 мл при добавлении 454 грамм AgNO3 в 1 литр воды. После фильтрования нерастворимого осадка при постоянном помешивании добавляется 3 n (не поняла что это значит) раствора NH3, до того как будет достигнут уровень pH в 5,9; осадок сушат при температуре 80-350 градусов Цельсия (15).

Дальнейшие (последующие) способы получения (образования).

Твердый AgNO3 (в твердом виде) реагирует при смешивании с твердым (формула) с образованием Ag3PO4. Реакция возможна благодаря выделению кристаллизационной воды и временному образованию насыщенного (предельного) раствора (17). Образовывается также благодаря обменной реакции ортофосфата кремния или расплава (формула) с AgNO3 при температуре 230 градусов (18,19). При нагревании  Ag4P2O7 с CaO при температуре 512 градусов протекает обменная реакция в количественном отношении между Ag3PO4 и Ca3(PO4)2, при нагревании Ag4P2O7 с BaO при 326 градусах соответственно с SrO при температуре 446 градусов образуется Ag3PO4 наряду с фосфатом щёлочно-земельного металла, чем медленнее осуществляется нагревание; кривые (графики) температуры и времени не показывают явного эффекта (20). - Ag3PO4 образуется при разложении (восстановлении?) AgH2PO4 водой или этанолом (3, стр 697), при воздействии фосфорной кислоты с <38% P2O5 на Ag2НPO4 (5), в качестве побочного продукта при осаждении Ag4P2O7 из уксуснокислого натриевого раствора (формула), как и в азотнокислом растворе Ag4P2O7 благодаря добавлению ацетата натрия в присутствии избытка AgNO3, вероятно вследствие реакции Ag4P2O7 с выпавшим в осадок благодаря гидролизу из ацетата натрия Ag2O. Схема реакции – смотри (21); кроме того благодаря добавлению AgNO3 к нейтральному раствору (формула); из  раствора (формула) или (формула) осаждается Ag3PO4, однако это происходит медленнее или после варки раствора (22). Из водного раствора (формула) получается желтый осадок при добавлении AgNO3, слабый, но явно проявляющий интерференции Ag3PO4.

Термодинамические данные получения.

Теплота (паро?)образования для получения из элементов, вычисленная из теплоты растворения в 6n раствора HNO3 при темп. 25 град. Н…ккал/моль (1). Заново вычисленный показатель …Н…(2). Свободная (открытая?) теплота образования …G…(3)

Структурные и кристаллографические характеристики

Кристаллическая форма. В соответствии с методом осаждения получают различные кристаллы Ag3PO4, рентгеновский спектр которых, тем  не менее, совпадает. Из аммиачных растворов кристаллизуют при испарении NH3 плотные кристаллы, из кислотных растворов в результате гидролиза карбамидом игольчатые тетраэдрические кристаллы, из буферированных ацетатом растворов – плоские пластинчатые кристаллы (1).

Кристаллы, полученные в результате диффузии растворов AgNO3 и (формула), представлены в виде пористой синтетической пленки, под электронным микроскопом представляют собой квадратную и прямоугольную формы, под оптическим микроскопом – бугорки, маленькие дендритные звездочки, кресты и лучевидные кристаллы (2).

Кристаллическая структура. Ag3PO4 кристаллизован кубически (в форме куба), ион… образует правильный четырёхгранник, пространственная группа … (3), сравните (4), (5), постоянная (параметр) решётки а=…(7-11)

Объяснённая Гельмгольцем (6) структура Ag3PO4 изображена на чертеже №3. Атомы серебра и фосфора закреплены (зафиксированы), положение атома кислорода на трёхкоординационной оси определяется параметром. Этому параметру соответствует расстояние между Р-О от 1,61 …, Р-О образование ионов РО3/4 существенно (в большей степени?) ковалентно. Расстояние между ионом серебра и атомом кислорода группы РО3/4 равняется … и указывает на значительное ковалентное образование между серебром и кислородом; последнее также объясняет большее по сравнению с КН2РО4 расстояние между фосфором и кислородом. Аномалии в рентгеновском спектре объясняются анизотропным характером термических движений (колебаний?) атомов серебра, которые ведут себя как осцилляторы с тетрагональной симметрией. Симметрия среды атомов изображена на чертеже №3 пунктирной линией. Амплитуда вибраций (колебаний?) вдоль тетрагональной оси велика на 1,46 раз, насколько и отвесна (вертикальна) по отношению к ней (6); по структуре подробнее смотри (11) (12) (3). Рентгенограмму смотри также (17). О частично поврежденной ковалентной связью серебра с кислородом симметрии XY4 ионов РО3/4 смотри также (13-16).

Особые формы.

Монокристаллы. При медленном испарении аммиачного  раствора Ag3PO4 получают монокристаллы до …мм. (1) (2)

Соли. О получении гидрозоля электролизом с растворимым анодом серебра (сравните характеристики AgJ, «Серебро», том 2, стр.339), смотри (3). Получение из водного раствора AgNO3 и фосфатного раствора калия …, при добавлении цитрата или глутамата в кач-ве пептизатора (относительная стабильность соли определяется структурой пептизатора) (4), при добавлении Iysalbinsaurer (не нашла слово-Iysalbin возможно какой-то элемент, а saurer – чистый, без примесей) раствора Na3PO4 к водному раствору AgNO3, пока не образуется стойкий осадок, который растворяет некоторое количество Na3PO4. Соль непрозрачна (непросвечиваема?) при падающих на нее лучах света. Желтовато-коричневые сегменты, которые появляются после диализа сушкой в вакууме, содержат ок. 39% серебра, растворимы в воде не позднее чем через 2 ½ года старения. (5,6). О получении соли Ag3PO4 добавлением нескольких капель концентрированного раствора … к большому объему разбавленного раствора AgNO3 и быстрой пептизации видимого осадка при медленном взбалтывании смотри (7), получение солей из Ca(NO3)2 – богатого раствором AgNO3 благодаря смешиванию с раствором Na3PO4, богатым KF (8). – По нефелометрическим исследованиям осаждения AgNO3 с Na3PO4 может проходить без добавления NaOH – не содержать соли первичного фосфата серебра. (9)

О получении содержащей желатин фотографической эмульсии из растворов Na3PO4 и AgNO3 при 40 град. Цельсия смотри (10). При избытке РО3/4 эмульсия желтоватая, при добавлении лимонной кислоты – окрашена в беловатый цвет. (11)

Liesegangsche (тоже Жень не нашла что это, может фамилия химика?) явления (эффекты, феномены) встречаются при осаждении Ag3PO4 в желатин в форме микро-, макро- и сверхмакрослоёв (12), сравните (13-14). К эффекту наложения при получении (образовании?) Liesegangsche кольца (цикла?) в желатин смотри (15-16), о влиянии равновесия соли на Liesegangsche феномен смотри (17). Образование кольца (цикла?) с явными промежутками в желатине, агар-агаре и крахмале смотри (18), тонких зеленых и зеленовато-коричневых колец при избыточном слое силикатного раствора К, содержащего Н3РО4 с содержанием AgNO3 от 10 до 30% (19), сравните также (20).

Исследования вероятного механизма ритмичного осаждения в желатине посредством диффузии с 32Р обозначенным раствором … и с 110Аg обозначенным раствором AgNO3 смотри (21). Образование Liesegangsche кольца сводится к опыту адсорбции соли Ag3PO4 посредством свеже осадившегося Ag3РO4 – типичной адсорбции соли, а не адсорбции ионов. (22)

Мембраны Ag3РO4. Мембраны представляют собой пропитку пергамента гелем Ag3РO4. Измерения проницаемости 0,2 молярного раствора хлорида при темп. От 10 до 30 град. Цельс. составляют увеличивающуюся проницаемость для рядов … соответственно  … и особенно низкую проницаемость для … Определенный по измерениям мембранных потенциалов мембранный параметр см. (24)

График №3. Структура Ag3PO4

Механические и термодинамические характеристики.

Плотные, рентгенографические: …г/см3 (1), согласно старым показаниям (пикнометрически, с толуолом) (2).

Температура плавления Ag3РO4 1012 град. Ц., старый показатель – 849 град. Ц. превышен. При 495 град. Ц. по измерениям с помощью дифференциального термического анализа найдена точка фазового перехода (7) – Ландия сравнивает усредненный показатель, полученный в рез-те эксперимента для теплоемкости …кал/моль/град. с энтропными данными рассчитанных показателей, Мюллер (5) – с рассчитанным показателем … спектроскопических данных …, После сравнения теплоемкости на кол-во соли Ср связано только с солью и не связано с кристаллографическими характеристиками. – Определенная из электрохимических измерений энтропия…(6).

Магнитные и электрические характеристики.

Удельная (особая?) восприимчивость составляет …, молярная восприимчивость - …. Давление электричества (электрическое давление?) Ag3РO4 очень слабое…

Оптические характеристики

Цвет. Ag3РO4 окрашен в светло-жёлтый цвет (1), также после перекристаллизации из уксусной кислоты (2). Из раствора (формула) тем не менее осаждаются частично бесцветные кристаллы (3).

Спектры. Так как симметрия кристаллов Ag3РO4 по сравнению с первоначальной симметрией ионов … не понижена, в инфракрасном спектре встречаются только совместно инфракрасно активные F2 колебания (вибрации?) … и … , присоединяющие(ся) между 400 и 1500 см, из 4-ех нормальных колебаний ионов …, а именно при 555 соответственно 965 см-1. То, что колебания v4 довольно низки, может быть объяснено ковалентным компонентом образования Ag-O, которое имеет последствие: удлинение и поэтому также колебание образования Р-О, Штайгер, Шмидт (4). Вместе с этим согласованный (совпадающий?) спектр у Пустингера и других (5), частично отклоняющиеся показания с сильными соединениями  при 950 и 1037 см-1 у …и…, свои соединения при 947 см-1 полносимметричных v1 колебаний присоединять (упорядочивать?) и тем самым производить нарушение …симметрии ионов… парциально (частично) ковалентно связанным серебром. Колебания в валентности фосфатов серебра (…) показывают, в сравнении с другими фосфатами, четкое смещение показателя частоты к низким волновым числам (11), особенно в сфере Р-О образований благодаря воздействию ионов серебра+.

По исследованиям с помощью метода Дебая – Шеррера нет фазовой адоптации 2. гармонической основной волны длине волны 1,06…

Флуоресценция в видимой области не установлена, в инфракрасной области предполагается люминесценция.

Химические свойства.

При нагревании Ag3РO4 окрашивается в красно-оранжевый цвет уже после длительного воздействия нижней точки(момента) плавления, при 210 град. – насыщенно желтый, при 450 град. – коричневый. Изменение окраски обратимо(реверсивно), однако не достаточно чётко, для использования Ag3РO4 в качестве термоиндикатора см (2)… Ag3РO4 при пиролизе стабильнее чем…(4).

Со светом. Под влиянием дневного солнечного света Ag3РO4 темнеет. Под ультрамикроскопом при дневном свете Ag3РO4 имеет цвет от желто-зеленого до черно-зеленого (7). Желтая эмульсия  Ag3РO4 является фотографически чувствительной в пределах …, максимум при…, белая эмульсия Ag3РO4 - в пределах …, максимум при … (8), об эмульсии с максимальной чувствительностью при … смотри (9). von…bis – от…до

С водородом. При нагревании под потоком водорода … атм = физическая [нормальная] атмосфера Ag3РO4 восстанавливается в два этапа: при темп. 140-225 град по …., в температ. сфере 425-925 град. … одновременно восстанавливается до Р. Образованное на первом этапе серебро катализирует 2-ой этап. Расход (потребление?) водорода меньше чем соответствующий полному (окончательному) восстановлению, Хуттер (10). Уже при темп. 70-100 град. наблюдается первая ступень (стадия) реакции согласно ван Тиггелену и другим (11); скорость реакции репродуктивна (репродукционна?). Речь идёт о первой реакции. Упорядоченно относящийся (относящийся к порядку?) водород с энергией активации равной … ккал/моль.

С неметаллическими соединениями и кислотами. С жидким аммиаком Ag3РO4 реагирует с образованием продукта присоединения (аддитивным соединением), которое содержит 3-4 моля аммиака по одному молю (скорее - на каждый моль?) Ag3РO4 (12, 13, 14).

Ag3РO4 при обычной температуре легко образует аддукт с газообразным HCI с немногим более чем 3 моля HCI на каждый моль Ag3РO4. Желтовато-белый порошок лишь слегка окрашивается под действием света в серый и при нагревании прежде всего не расщепляет HCI. Выше 200 град. соединение агглютинирует(ся?) и окрашивается в коричневатый цвет, однако при охлаждении (остывании?) снова становится белым. Газообразный HBr тоже легко присоединяется к Ag3РO4; соединение содержит немногим больше чем 3 моля … на моль …, при нагревании при темп. 360 град. окрашивается сначала в оранжевый цвет, при темп. 380 град - в красновато-коричневый и при темп. 400 град. - в коричневый цвет. При темп. большей 400 град. соединение расплавляется с разложением на HBr и Ag3РO4 (15). – С жидким НСN Ag3РO4 реагирует разложением на … и … с выделением тепла. Речь идет о равновесной реакции в пользу продукта сольволиза AgCN, который загрязнен около 4% Ag3РO4. Чистый раствор не содержит сольволизной соли серебра.

При растирании Ag3РO4 85%-ой фосфорной кислотой при обычной темп. или при 80 град. образуется …, при растирании фосфорной кислотой (40-50% …) при 80 град. - … С 92%-ым … при охлаждении льдом получают желто-серую суспензию. Реакция обмена суспензии с хлорангидридом кислоты с высоким содержанием кислот жирного ряда с моноакилфосфатами серебра завершается тем что в суспензии образуется AgH2PO4.

Ag3РO4 и … реагируют в сосуде высокого давления при взбалтывании при комнатной температуре с образованием …, …, и хлорида серебра а также предположительно … (26).

С оксидами металлов. Если смесь … и … нагревают при темп. от 658 до 726 град., то тогда происходит реакция обмена …. и затем реакция разложения … Скорость разложения при темп. 200 град. настолько высока, что из манометрических наблюдений может быть выявлено повышение давления кинетики реакции обмена. Скорость обменной реакции Ag3РO4 с … зависит от температуры, постоянная скорости … см/сек.-1. Размер зёрен MgO не влияет на скорость реакции (21). Скорость определяется не диффузией, а реакцией на одну из границ раздела фаз (22). При обменной реакции с СаО получают сильно спёкшийся продукт, который окрашен в желто-серый цвет из-за не преобразованного Ag3РO4. Реакция обмена полно протекает при избытке СаО при температуре 516 град. С SrO Ag3РO4 реагирует уже при темп. 461 град. при сильном повышении температуры, реакция замещения однако полна (полноценна, протекает полно?) только при избытке SrO. C оксидом бария реакция наступает при темп. 306 град. при повышении температуры и выделением кислорода (23). Исследования с проявляющими радиоактивность (радиацию?) веществами показали, что диссоциация оксидом кальция или магния не является определяющей для температурной постоянной, при которой реакция начинается. ВаО и SrO реагируют принципиально одинаковым образом (одинаково); выход однако может находиться под влиянием присутствия малого кол-ва гидроксида. Между температурой реакции Т и точками плавления Т оксида существует связь… Диффузии Ag3РO4 в оксид не происходит (24).

Растворимость

Растворимость в воде.

Растворимость в чистой воде при темп.19,5 град. составляет согласно измерениям электропроводности …грамм/литр соотв-но …моль-эквивалентов/литр (…моль/литр) (1).

Таблица передает усредненные показатели произведения растворимости …в моль4/л4, полученные в результате различных методов в различных средах:

…	Среда                                  …	    …   Метод

25	…                                       определение(анализ)растворимости

25                        разбавленный раствор           =/=/=/=/=/=/=/=//=/=

25                        3-ёх молярный раствор …

19,5                     разбавленный раствор

18                        0,024-молярный раствор

18-20                   разная

13-23                   разная

комнатная

температура       разная

EMK-Messung – измерение электродвижущей силы

Leitfähigkeitsmessung – измерение электропроводности

Chinhydronelektrode – хингидронные электроды

*рассчитано с помощью постоянной (константы) равновесия … для равновесия…

**рассчитано с учетом равновесия (баланса?) …

Растворимость в водных растворах.

Растворимость Ag3РO4 снижается с повышением показателя рН раствора (1, 2). В целом диапазоне рН растворимость Ag3РO4 выше (больше?), чем гидрофосфата … (2, 3). Джаульмес и Брун (6) представили связь в оценке растворимости солей слабых кислот, среди которых и Ag3РO4, в диапазоне рН= от 3 до 10.

В растворах солей щелочного металла растворимость Ag3РO4 повышается по исследованиям Талипова и Обельченко (7-11) с возрастанием (увеличением) концентрации соли щелочного металла. Единственные показания растворимости при темп. 25 град.

Lösungen – растворы

in mol/l в моль/л (в моле на литр)

Ag3РO4 растворяется в водной царской водке (13), а именно … (14). Переизбыток в ионах … не влияет на растворимость в … до … (15). Растворимость в фосфорной кислоте при темп. 25 град. в зависимости от концентрации Н3РО4:

Gew.-% - массовый процент

Ag3РO4 растворим в разбавленной (разведенной?) уксусной кислоте. (17).

В растворе аммиака Ag3РO4 растворяется с образованием комплексов аммиака. Растворимость при темп. 35,5 град.:

Концентрация определяется после 6тичасового встряхивания раствора со свежее осажденным  Ag3РO4 в избытке (18).