Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 14

тел/факс (812) 932-02-32

www.eco-city.spb.ru

家屋と自然の調			     サンクツトーペテルブルグ、キェブスカヤ街、１４番地

電話　ファクス(812)932-02-32

www.eco-city.spb.ru

- Теплотехнический расчет

для 3х-слойных SIP панелей с облицовкой OSB и  утеплителем из пенополистирола марки Knauf Term 25 Т дает следующие результаты:

Knauf Term 25 T型バーブルポリスチロル材の保温材とOSBカバーを持つ三重のパーネルに対する熱技術計算は次の結課が与えられます。:

Исходные данные для Ленинградской области:

レニングラード州に限る基礎資料:

- Толщина OSB – 10 мм;

OSB 太さ-10mm;

- Толщина пенополистирола – 100 мм, 150 мм

バーブルポリスチロル太さ-100mm,150mm

- Расчетная температура наружного воздуха Тн - 26оС;

外部空気の計算上温度Тн -26оС;

- Расчетная температура внутреннего воздуха Твн +18оС;

内部空気の計算上温度Твн+18оС;

- Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции в 8,7 Вт/(м2 *оС)

熱遮断建築材料の内部表面に対する熱反射効率8.7 w/(m2 *оС)

- Коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции в 23 Вт/(m2 *оС)

熱遮断建築材料の外部表面に対する熱反射効率23 w/(m2 *оС)（冬季条件）

Для утеплителя 100 мм (SIP 120 мм):

保温材100mm用(SIP 120mm):

Ro= 1/8,7+2*0,010/0,18+0,1/0,036+1/23= 0,115+0,111+2,778+0,043=3,047 w/mоС

- Для утеплителя 150 мм (SIP 170 мм):

保温材100mm用(SIP 150mm):

Ro= 1/8,7+2*0,010/0,18+0,15/0,036+1/23= 0,115+0,111+4,167+0,043=4,436 w/mоС

Для утеплителя 200 мм (SIP 220 мм):

保温材100mm用(SIP 200mm):

Ro= 1/8,7+2*0,010/0,18+0,2/0,036+1/23= 0,115+0,111+5,556+0,043=5,825 w/mоС

Необходимо, чтобы Ro было больше или равно Rтр. Согласно СНиП II-3-79 с 01.01.2000 г. величина сопротивления стен теплопередачи Rтр должна быть 3,04 Вт/моС. Как видно из теплотехнического расчета стены из данных панелей полностью удовлетворяют требованиям СНиП.

RoはRtpより高いか等しくなければならない。２０００年のСНиП II-3-79に相応するように熱反射壁体の耐久力の大さRtpは3,04 w/mоСでなければならない。熱技術計算で分かるように本パーネルで作つた壁体はСниПのニーズに全たく相応します。
      Можно сравнить для примера некоторые виды строительных материалов которые используются для возведения наружных стен:

例えば外部壁施工に用いられる幾つかの建築材料らを比較できます。:

- Кирпич строительный керамический 510 mm

- 510mm建築用セラミックスレンカ

- Ro= 1/8,7+0,51/0,41+1/23=1,4 w/mоС

Брус 150 mm + обшивка вагонкой

150mm角材＋板表面材
Ro= 1/8,7+0,15/0,18+0,01/0,18+1/23= 1,04 w/mоС

Брус 150 mm + обшивка кирпичом

150mm角材＋レンカ表面処理
Ro= 1/8,7+0,15/0,18+0,12/0,41+1/23= 1,28 w/mоС

Пенобетон 400 mm

400mmバーブル式コンクリート
Ro= 1/8,7+0,4/0,21+1/23= 2,06 w/mоС

Кирпич 380 mm + минвата 75 mm + обшивка вагонкой

380mmレンカ＋石綿75mm+表面材
Ro= 1/8,7+0,38/0,41+0,075/0,084+0,01/0,18+1/23= 2,03 w/mоС

Из расчета видно, что SIP панель с утеплителем из пенополистирола Knauf Term, толщиной 100мм, а тем более 150 мм, значительно превосходит по своим теплосберегающим свойствам традиционные строительные материалы. А следовательно затраты на отопление  будут значительно меньше в зимнее время, а летом дом не будет нагреваться от солнечных лучей.

計算から分かるようにKnauf Teamバーブルポリスチロルで作つた保温材がある100mm太さの（150mmはもちろん）SIPパーネルは自分の熱保存特性上伝統的な建築材料を著しいく陵駕しています。したがつて冬期間に暖房費用は著しいく減るはずですし、夏には太陽熱による過熱はないだろう。