| Blue |  | Синий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phtalo Blue | 101 0053 | Фталоцианиновый синий | Синий с зеленым оттенком и слегка красноватым флоп-эффектом |
| Phtalo Greenish Blue | 101 0055 | Фталоцианиновый зеленовато-синий | Синий с красным оттенком и слегка зеленоватым флоп-эффектом |
| Stable Blue | 101 0057 | Стабильно синий | Синий с сильным красным оттенком как при осмотре сверху, так и при осмотре сбоку (флоп) |
| Bright Blue | 101 0058 | Ярко-синий | Синий с сильным красным оттенком как при осмотре сверху, так и при осмотре сбоку (флоп). По сравнению со Stable Blue Стабильно синий 101 0057 он более тусклый, неяркий (матовый). |
| Transparent Blue | 101 1054 | Прозрачный голубой | Используется для усиления четкости белого, серебристого и пастельного цветов. Синий с зеленым оттенком и красным флоп-эффектом. |
| Violet |  | Фиолетовый |  |
| Violet | 101 0093 | Фиолетовый | Фиолетовый с синим оттенком и темным флоп-эффектом. По сравнению с Purple 101 0098 Фиолетовый имеет более матовый флоп-эффект. |
| Purple | 101 0098 | Пурпурный | Фиолетовый с сильным красным оттенком как при осмотре сверху, так и при осмотре сбоку (флоп). |
| Transparent Violet | 101 1097 | Прозрачный фиолетовый | Используется для усиления четкости белого, серебристого и пастельного цветов. Фиолетовый с синим оттенком как при осмотре сверху, так и при осмотре сбоку (флоп). |
| Yellow |  | Желтый |  |
| Transparent Yellow | 101 0061 | Прозрачный желтый | Желтый с зеленым оттенком и очень бледным флоп-эффектом. |
| Oxide Yellow | 101 0062 | Окисный желтый | Приглушенный желтый с бледно-желтым флоп-эффектом |
| Fast Yellow | 101 0064 | Быстрый желтый | Прозрачный желтый с коричневым оттенком и темным флоп-эффектом с зеленым оттенком |
| Golden Yellow | 101 0065 | Золотисто-желтый | Приглушенный серовато-желтый с бледно-желтым флоп-эффектом. |
| Bronze | 101 0066 | Бронзовый | Бронзовый с красноватым оттенком и темно-коричневым флоп-эффектом |
| Chrome Yellow | 101 0068 | Хромовый желтый | Желтый с зеленым эффектом и бледно-зеленым флоп-эффектом |

Использование пиктограмм пигментов (красителей) ATX®

Характеристики цвета единообразны по всему миру, поэтому пиктограммы 	тонеров ATX® предназначены для того, чтобы обеспечить технических специалистов по краскам и по покраске наглядным разъяснением характеристик каждого пигмента, независимо от того, на каком языке говорит специалист и в какой точке земного шара живет. Для эффективного использования этого инструмента, точно так же, как и для использования отпечатанного типографским способом описания цветовых характеристик необходимо обладать базовыми знаниями по теории цвета.

Пиктограммы показывают характеристики тона, достоинств, цветовой насыщенности пигментов как при осмотре сверху, так и при осмотре сбоку (флоп) следующим образом:

Эффекты, возникающие

Результат, поучаемый при флоп-эффекте в цветах «металлик»:

| Цветовая группа | Чистота | Цвет | Цветовая тенденция | Цветовая тенденция цвета при осмотре сбоку (флоп) | Яркость флопа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Например: характеристики Яркого красного (Strong Red)  101 0091.

Strong Red  101 0091 Strong Red Насыщенный красный как при осмотре сверху, так и при осмотре сбоку (флоп).

Пиктограмма показывает эффект использования того или иного пигмента, который  наблюдается как при осмотре сверху, так и сбоку и включает в себя такие характеристики, как оттенки, достоинства и насыщенность цвета.  При этом применяются следующие термины.

1).  Цветовая группа – это основной цвет.

В приведенном выше примере  «Цветовая группа» – это   Red & Orange – Красный &Оранжевый. Световые группы – это Синий Blue, фиолетовый Violet, «идеальный красный»- маджента & темно-бордовый Magenta & Maroon,  красный &оранжевый Red & Orange, желтый Yellow, зеленый Green, белый White, черный Black, металлик Metallic, перламутровый Pearl.

2) 	Чистота

Обозначает, настолько чистым или грязно-серым (тусклым) является пигмент при осмотре сверху.

Белая иконка обозначает, что цвет 101 0091 – «чистый» красный. Проще говоря, термин «чистый» обозначает отсутствие серого; а термин «грязный», «тусклый» обозначает наличие серого.

3) 	Стрелка.

Обозначает, что направление цвета или «оттенок» пигмента определятся при осмотре сверху.

Все группы пиментов имеют два направления и показаны справа и слева от иконки «цветовая группа». Стрелка обозначает, что цвет 101 0091 – это Красный Red «Синий оттенок» Blue Shade.

4) 	Тенденция цвета при осмотре сбоку ( флоп)

«Красный» обозначает, что при использовании в цвете «металлик» тенденцией цвета при осмотре сбоку является красный.

5) 	Яркость цвета при осмотре сбоку ( флоп)

«Белая» иконка обозначает, что  при использовании в цвете «металлик» этот красный цвет при осмотре сбоку ( флоп) остается неизменным.

| Magenta & Maroon |  | Пурпурный & темно-бордовый |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brown | 101 0092 | Коричневый | Красный с фиолетово-серым оттенком и темным флоп-эффектом |
| Magenta | 101 0095 | Пурпурный | Фиолетовый с красным оттенком при осмотре сверху и средним фиолетовым флоп-эффектом |
| Green |  | Зеленый |  |
| Yellow Green | 101 0071 | Желто-зеленый | Желтый с зеленым оттенком при осмотре сверху, и бледно-зеленым флоп-эффектом) |
| Stable Green | 101 0072 | Стабильный зеленый | Зеленый с желтым оттенком при осмотре сверху и средне-темным флоп-эффектом. По сравнению с 101 0071 и 101 0074 имеет более зеленоватый флоп-эффект. |
| Phtalo Green | 101 0074 | Фталоцианиновый зеленый | Зеленый с синим оттенком при осмотре сбоку (флоп). |
| Transparent Green | 101 1079 | Прозрачный зеленый | Используется для усиления четкости белого, серебристого и пастельных цветов. Зеленый с синим оттенком при осмотре сбоку. |
| Red & Orange |  | Красный и оранжевый |  |
| Oxide Red | 101 0036 | Окисный красный | Красный с легким красноватым оттенком при осмотре сверху и красным флоп-эффектом |
| Copper | 101 0040 | Медный | Цвет охры с красным оттенком, как при осмотре сверху, так и при осмотре сбоку. |
| Moly Orange | 101 0080 | Оранжевый моли (волшебная трава Одиссея) | Красный с оранжевым оттенком как при осмотре сверху, так и при осмотре сбоку. |
| Bright Red | 101 0081 | Ярко-красный | Красный с фиолетово-серым оттенком и бледно-красным флоп-эффектом |
| Moly Red | 101 0083 | Красный моли (волшебная трава Одиссея) | Красный с оранжево-серым оттенком и бледно-оранжевым флоп – эффектом |
| Transparent Red | 101 0084 | Прозрачный красный | Красный с оранжево-серым оттенком и Бледно-оранжевым флоп-эффектом |
| Stable Red | 101 0085 | Стабильно красный | Красный с фиолетовым оттенком и красным флоп - эффектом |
| Organic Orange | 101 0086 | Органический оранжевый | Оранжевый с бледно- оранжевым флоп -эффектом |
| Transparent Brown | 101 0096 | Прозрачный коричневый | Красный с желтым оттенком при осмотре сверху и темным флоп –эффектом с фиолетовым оттенком |
| Transparent Red Oxide | 101 1034 | Прозрачный красный окисный | Используется для усиления четкости белого, серебристого и пастельных цветов. Красный цвет с легким красноватым оттенком при осмотре сверху и красным флоп - эффектом. |
| Transparent Copper | 101 1041 | Прозрачный медный | Используется для усиления четкости белого, серебристого и пастельных цветов. Желтый с оранжевым оттенком как при осмотре сверху, так и при осмотре сбоку. |
| White |  |  |  |
| White | 101 0029 | Белый | Насыщенный белый |
| Transparent White | 101 1020 | Прозрачный белый | Используется для усиления четкости белого, серебристого и пастельных цветов. Насыщенный белый. |
| Black |  | Черный |  |
| Strong Black | 101 0012 | Яркий черный | Насыщенный черный |
| Mixing Black | 101 0014 | Смешанный черный | Черный с сине-серым флоп - эффектом. По сравнению с 101 0012, он менее насыщенный. |
| Transparent Black | 101 1013 | Прозрачный черный | Используется для усиления четкости белого, серебристого и пастельных цветов. Менее насыщенный черный, по сравнению с 101 0012. |
| Pearl |  | Перламутровый |  |
| Fine White Pearl | 121 4001 | Перламутровый изысканный белый | Используется в качестве добавки или заменителя в цветах «металлик». Жемчужно-белый с мелкими частицами. По сравнению с 121 4003 флоп-эффект темнее. |
| Extra Fine White Pearl | 121 4003 | Перламутровый супер-изысканный белый | Используется в качестве добавки или заменителя в цветах «металлик». Жемчужно-белый с мельчайшими частицами. По сравнению с 121 4001 флоп-эффект светлее. |
| Medium White Pearl | 121 4005 | Перламутровый средне-белый | Используется в качестве добавки или заменителя в цветах «металлик». Жемчужно-белый со средними частицами, при осмотре сбоку достигается средне-темный оттенок. |
| Satin Gold Pearl | 121 4033 | Атласно-золотой перламутровый | Используется в качестве добавки или заменителя в цветах «металлик». Перламутровый желтый с мелкими частицами, становящиеся незначительными при осмотре сбоку. |
| Red Pearl | 121 4040 | Красный перламутровый | Используется в качестве добавки или заменителя в цветах «металлик». Перламутровый красный со средними и небольшими частицами. При осмотре сбоку получается желтый оттенок. metallic colours. Pearly red with |
| Satin Red Pearl | 121 4050 | Атласно-красный перламутровый | Используется в качестве добавки или заменителя в цветах «металлик». Перламутровая охра с частицами среднего размера, при осмотре сбоку достигается оттенок охры. |
| Light Blue Pearl | 121 4452 | Голубой перламутровый | Используется в качестве добавки или заменителя в цветах «металлик». Жемчужно-прозрачный голубой с небольшими частицами, незначительными при осмотре сбоку. |
| Light Red Pearl | 121 4460 | Светло-красный перламутровый | Используется в качестве добавки или заменителя в цветах «металлик». Жемчужно-прозрачный красный с небольшими частицами. Она дает розовый оттенок, становящийся незначительным при осмотре сбоку. |
| Green Pearl | 121 4470 | Зеленый перламутровый | Используется в качестве добавки или заменителя в цветах «металлик». Жемчужно-прозрачный зеленый с небольшими частицами. Она дает зелено-желтый оттенок, становящийся незначительным при осмотре сбоку. |
| Liliac Pearl | 121 4490 | Сиреневый | Используется в качестве добавки или заменителя в цветах «металлик». Жемчужно-прозрачный фиолетовый с небольшими частицами. Она дает фиолетово-синий оттенок и более бледный оттенок при осмотре сбоку. with small particles. It gives violet-blue tones and makes the flop paler. |
| Metallic |  | «Металлик» |  |
| Extra Fine Aluminium | 111 2000 | Супер-изысканный алюминиевый | Алюминиевый с мелкими хлопьями. Темно серый при осмотре сверху и очень бледный при осмотре сбоку. |
| Fine Aluminium | 111 2001 | Изысканный алюминиевый | Алюминиевый со средними и мелкими хлопьями. По сравнению с 111 2000 дает темный оттенок при осмотре сверху и сбоку. 111 2000. |
| Medium Aluminium | 111 2003 | Medium-flaked aluminium. It gives a medium pale flop. | Алюминиевый со средними хлопьями. Дает средне-бледный цвет при осмотре сбоку. |
| Coarse Aluminium | 111 2005 | Грубый алюминиевый | Алюминиевый с крупными хлопьями. Дает серый оттенок как при осмотре сверху, так и при осмотре сбоку. |
| Silver Aluminium | 111 2006 | Серебристый алюминиевый | Алюминиевый двояковыпуклый со средними хлопьями. Очень яркий при осмотре сверху и темный – при осмотре сбоку. |
| Extra Coarse Aluminium | 111 2007 | Супер-грубый алюминиевый | Алюминиевый с очень крупными хлопьями. Дает средне- темный оттенок при осмотре сбоку. |
| Gold Aluminium | 111 2008 | Золотой алюминиевый | Золотой алюминиевый со средними и большими хлопьями. Дает темный цвет при осмотре сбоку. |
| Lenticular Aluminium | 111 2009 | Алюминиевый двояковыпуклый | Алюминиевый двояковыпуклый со средними и небольшими хлопьями, дающий яркий цвет при осмотре сверху и темный – при осмотре сбоку. |