ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОЙ 

Даже самый хороший ленточнопильный станок еще не гарантирует, что производимые пиломатериалы будут высокого качества. Необходимое условие успеха - качественная подготовка режущего инструмента (ленточных пил).
Можно сказать, что 90% успеха зависит от качества ленточной пилы!
Несоблюдение правил хранения и подготовки пилы к работе влечет за собой резкое ухудшение качества распила - увеличение шероховатости и появление волнообразной поверхности. 
•	Шкивы установки "Мастер 2000-05" имеют большой диаметр - 850 мм, что крайне важно для обеспечения эксплуатационной долговечности пил. Большие шкивы также дают Вам возможность выбирать пилы различных производителей. Можно использовать и совсем недорогие отечественные пилы, которые плохо показывают себя на шкивах меньшего диаметра. Мы все же рекомендуем использовать пилы, производимые шведской фирмой " Hakansson ", более 60 лет специализирующейся на производстве режущего инструмента.
Преимущества ленточных пил марки "Hakansson" по отношению к другим производителям, в частности, в том, что полотно пилы выполнено из суперэластичной стали, закалка произведена токами высокой частоты, причем закалена не только кромка зуба, а весь зуб. Кроме того, рекомендуемая к использованию пила, по сравнению с другими марками ленточных пил, дольше сохраняет профиль зуба, позволяя, тем самым, увеличить срок ее эксплуатации. Развод зубьев также сохраняется практически на весь срок службы пилы. 
•	Угол развода может меняться в зависимости от породы дерева: чем мягче порода, тем больше разводка, угол зацепа и высота зуба. И наоборот: чем тверже порода, тем меньше разводка, угол зацепа и высота зуба. Точные данные мы приводим в инструкции по эксплуатации ленточнопильной установки. Максимальная разводка зубьев ленты не должна превышать 0,38-0,42 мм. 
•	При распиловке мерзлой древесины пилы разводятся также, как и для твердых пород. 
•	Разводка зубьев производится при помощи поставляемого изготовителем пилорамы "Мастер 2000-05" разводного устройства с контролем разводки по индикатору ИЧ, установленному на разводном устройстве. 
•	В рекомендуемой схеме разводки не разведенный (прямой) зуб чередуется с двумя зубьями, разведенными вправо-влево. 
•	Не следует хранить пилу в скрученном состоянии, особенно, если сгиб приходится на сварной шов. 
•	По рекомендации производителей ленточных пил, замену пилы необходимо производить через каждые 1,5 - 2 часа работы. После заточки ленту хранят на специальных кронштейнах (3-4 шт.), установленных на стене и придающих ленточной пиле форму, близкую к рабочей. 
•	Перед вывешиванием пилу необходимо вывернуть наизнанку для устранения внутренних напряжений металла. Пила вывешивается до повторной установки на пилораму в течение 12-15 часов. 
•	На пилораме "Мастер 2000-05" можно использовать ленточные пилы шириной 35 - 60 мм. Штатно устанавливается пила шириной 51 мм. По нашему опыту, это оптимальный вариант по критериям качество/окупаемость. Такие пилы дают тонкий и чистый распил и имеют достаточную площадь опоры на шкив. Сила натяжения пилы составляет порядка 2,6 т, что обеспечивает устойчивость пилы и устраняет возможность появления "волны". 
Ни один добросовестный производитель не возьмется точно сказать, сколько кубов можно напилить одной пилой, т.к. слишком много факторов влияет на срок жизни пилы: квалификация персонала, скорость пиления, ширина распила, влажность и плотность древесины, заточка и развод зубьев, состояние (чистота) коры бревен и т.д. Можно привести только следующие данные: расходы на пилу составляют 0,7-0,9 $ на 1м3 готового пиломатериала. При соблюдении условий эксплуатации ленточная пила окупается многократно.