Печь для пайки HSA1510–0910(Z)NH

Печь разработана для высокотемпературной пайки и отжига металлических поверхностей в атмосфере азота и водорода.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Максимум t:   1000 °C            Диапазон t:  RT ~ 900 °С

- Эфф.высота:  ≤ 100 мм

- Ширина ремня:  150 мм

- Материал ремня: высокотемпературный нихромовый сплав

- Камера: используйте большую камеру и муфельную трубу SUS310S толщиной 6мм

- Максимальная нагрузка на ремень: 50 кг/м2 (исключая вес самого ремня)

- Привод: фрикционная передача с большим углом оборота

- Скорость ремня:  20~150мм/мин плавная регулировка скорости с конверсией частоты, цифровой дисплей

- Размеры графитовой оснастки: 150  ×  100 мм

- Нагревательный элемент: используйте высокотемпературный провод в керамическом кожухе

- Атмосфера зажигания: азот, водород

- Контроль атмосферы: 7 азотных труб, 2 водородных трубы, поток каждого расходомера регулируется (подробнее - см. пункт 3.2)

- Контрольные точки содержания кислорода: четыре точки (источник азота, зона нагрева, зона свободного охлаждения, зона охлаждения) подключены параллельно оксидному анализатору. Тестовая точка анализатора задаётся магнитным клапаном. Содержимое кислорода определяется в реальном времени, газовый впуск легко регулировать и настраивать.

- Содержание кислорода:

Зона нагрева: ≤15ppm + содержание кислорода в газовом источнике

Зона свободного охлаждения: ≤10ppm + содержание кислорода в газовом источнике

Зона водяного охлаждения: ≤15ppm + содержание кислорода в газовом источнике

- Вытяжка: входной и выходной канал имеют по одной отдельной вытяжной трубе с устройствами зажигания

- Режим охлаждения: используйте газовое охлаждение вкупе с водяным, манжета водяного охлаждения имеет 1 точку измерения температуры.

- Планировка структуры печи: пожалуйста, см. п.3.3.

- Стабильность регулировки температуры: ± 1 °C.

- Однородность температуры: ± 2 °C (зона стабильности температуры: 900 °C)

- Скорость нагревания: ≤ 2 °C/минимум

- Число зон: 9 зон

- Точки контроля температуры: 9 точек

- Термопары: К-типа

- Инструкции по подаче сигналов при: перегреве, неисправности термопары, низкому газовом давлении, низкому давлению воды, остановке ремня, тревожному сигналу конвертера частот, неудачном зажигании и другим видимым или слышимым неполадкам.

- Защита от отключения энергии: добавьте устройство с ручным управлением

- Кнопка аварийного останова: 2 кнопки аварийного останова на входе и выходе печи (1 для остановки ремня и 1 для отключения энергии)

- Потребление азота: около 8–10 м3/ч

- Рабочее давление азота: 0,3~0,5 Мпа

- Потребление водорода: около 0,6~0,8м3/ч

- Рабочее давление водорода: 0,2~0,4 МПа

- Потребление охлаждающей воды: около 1–2 м3/ч

- Рабочее давление охлаждающей воды: 0,15~0,25 Мпа

- Температура поверхности печи:  <  Rt + 35 °С

- Температура выгрузки: < 60 °С

- Мощность нагревания:  72КВт

- Мощность изоляции пустой поверхности: ≤ 24 КВт

- Мощность > 100 кВА, ___ фаз, ___ линия, Однофазное напряжение: ___В, Напряжение между фазами: ___В, Частота: ___Гц, цвет кабеля:___(заполняется заказчиком)

- Масса: около 2000 кг

- Общие размеры: 10165  ×  1200  ×  1350 мм (Д × Ш × В) (исключая монтажные ножки и сигнальную лампу)

- Внешняя панель использует высокотемпературное разбрызгивание и беловатый цвет.

Общее описание: Печь разделена на 4 секции: рабочая зона, система контроля атмосферного давления, система контроля температуры и привод.

3.1. Рабочая зона:

Пожалуйста, см. детальную структуру печи в Таблице 1 и на Рис. №1

Рис. №1: Чертёж планировки печи

Таблица 1:

| № | Название | Длина | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Общая длина | 10165 мм |  |
| B | Столик загрузки/выгрузки | 600 мм | Высота над уровнем земли: 770~820 мм, длина столика загрузки/выгрузки – та же. |
| С | Каркас печи | 8965 мм |  |
| D | Входная патрубковая зона | 900 мм | Включая входную заслонку, вытяжную колонну, водородное зажигание и удлинняющую муфельную трубу. |
| E | Входная изоляционная зона | 150 мм | Изоляция керамическим волокном |
| F | Зона нагревания | 4050 мм | 9 зон, длина каждой: 450 мм |
| G | Зона охлаждения | 600 мм | Без нагревательных элементов, изоляционный материал. |
| H | Зона свободного охлаждения | 485 мм | Газовый вход и контрольный сварной шов занимают своё место |
| I | Зона водяного охлаждения | 2030 мм | 1–сегментная водяная манжета, вода поступает снизу вверх, поток воды регулируется, измерение t° в 1 точке. |
| J |  | 750 мм | Включая воздушную завесу, вытяжную колонну, устройство зажигания азота |
| K | Высота печи | 1350 мм | Не включая монтажные ножки и высоту вытяжной колонны |
| L | Положение рабочей панели контроля атмосферного давления |

3.2. Система контроля атмосферного давления:

Используется 9 труб с атмосферным давлением: Диапазон измерения для семи расходомеров азота – от 12 до 120 л/минимум, диапазон 2 азотных расходомеров – 5 – 50 л/мин. Пожалуйста, см. детальную планировку газовой системы на Рис. №2 и в Таблице 2.

Рис. №2: Чертёж планировки газовый системы

Таблица 2:

| № | Название | Примечания |
| --- | --- | --- |
| A | Входная завеса | Входная азотная завеса, препятствует попаданию внешнего воздуха в камеру |
| B | Вход вытяжки с измерением скорости потока по Вентури [по изменению давления] | Вентиль на вытяжной трубе Вентури можно использовать для регулировки газового потока |
| С | Вход для нагреваемого газа | Для поддержки атмосферного давления и нормальной подачи азота в зону нагревания |
| D | Высокотемпературный газовый вход | Для поддержки атмосферного давления и нормальной подачи азота в зону высоких температур |
| E | Вход для охлаждаемого газа | Для поддержки потока азота и нормальной подачи азота в зону охлаждения |
| F | Вход для охлаждаемого газа | Для поддержки потока водорода и нормальной подачи азота в зону охлаждения |
| G | Вход для свободно охлаждаемого газа | Для поддержки потока водорода и снижения потока азота в зону охлаждения |
| H | Вход для охлаждаемого газа | Для поддержки атмосферного давления и нормальной подачи азота в зону охлаждения |
| I | Выходная завеса | Выходная азотная завеса, препятствует попаданию внешнего воздуха в камеру для поддержки нормального зажигания |
| Реальный газовый поток в каждой трубе показывают расходомеры |
| Специальные устройства зажигания сжигают остатки водорода в вытяжной колонне |

3.3. Система контроля температуры:

- Измерение температуры: используйте независимую термопару К–типа. Контролируйте температуру в контрольной точке каждой зоны

- Контроль температуры:  используйте терморегулятор Shimaden Intelligent с автоподстройкой параметра PID, сигналом тревоги при превышении верхнего предела температуры, неисправности термопары и другими защитными сигналами

- Режим контроля температуры: режим кросс-переключения в твердотельном реле

- Тревожный сигнал по перегреву: если в некоторых зонах произошёл перегрев, немедленно подаются звуковой и видимый сигналы, а нагрев этой зоны прекращается.

3.4. Привод:

    - Привод использует мотор с конвертером частот для контроля скорости коробкой передач. Скорость регулируется постоянно

    - Ременный конвейер: для вращения ведущего и ведомого шкива по цепному приводу с колесом-звёздочкой и последующей генерации силы трения ведущим колесом и ремнём. На входе и выходе есть направляющие для отклонения ремня.

4. Опции:

- Машина для ультразвуковой очистки: эффективно удаляет примеси и мелкие частицы с ремня во избежание загрязнения продукции.

- Сигнал разгрузки: система даст звуковой сигнал по перемещении образцов в некоторую позицию.

- Компьютерное управление: используйте систему управления DCS, интеллектуальный терморегулятор (Shimaden Intelligent), компьютерную рабочую станцию с программным обеспечением, запись температур и сигналов в реальном времени, сохранение данных, печать и другие функции. Также осуществляет калибровку температуры в камере для оптимизации процесса.

5. Состав оборудования.

В упаковочном листе указывается следующее:

|  | Название | Краткое описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное | Печь |  | 1 |
|  | Сертификат осмотра | Сертификация закупленных компонентов оборудования | 1 |
|  | Технологическая документация | Руководство пользователя и другое | 1 |
| Ключевые части оборудования | Нагревательные элементы |  | 81 |
|  | Муфельная труба |  | 1 |
|  | Оксидный анализатор |  | 1 |
| Запчасти | Твердотельное реле | Shimaden | 1 |
|  | Нагревательные элементы | Термоустойчивая проволока в керамическом кожухе | 4 |

6. Состояние оборудования:

6.1. Транспортировка оборудования и установка на месте (опция)

- Вариант транспортировки: совокупная транспортировка, общая длина печи – 10165 мм, ширина – 1200 мм, высота – 1350 мм.

- Для установки оборудования: 2 гидравлических форклифтера на 2 тонны (или 1 подъёмный кран на 5 тонн)

- Распаковка и постановка на позицию: по прибытии оборудования заказчик проверяет печь на дефекты. Если их нет, заказчик ответственен за разгрузку и постановку оборудования на желаемую позицию.

- Другой вариант транспортировки: если заказчик рассчитывает на транспортировку другим методом, таким как грузовой лифт, и др, он должен проинформировать производителя до момента проектирования печи. Некоторые частные проблемы, например, разворот, вхождение в лифт, и др., должны быть рассмотрены для поиска наилучшего режима движения.

- Подготовка к установке: питание, вытяжной колпак и другие условия должны быть подготовлены заказчиком до установки оборудования. Подробнее – см. «Рабочие условия»

- Работа на месте: разгрузка, постановка, внешнее подключение и вытяжной колпак предоставляются заказчиком.

6.2.  Рабочие условия

- Состояние окружающей среды: температура 0 ~ 40 °C, влажность < 80% RH, отсутствие едких газов и сильных потоков воздуха.

- Азот: рабочее давление 0,3 – 0,5 Мпа, потребление газа около 8 – 10 м3/ч

- Водород: рабочее давление 0,2 – 0,4 Мпа, потребление газа около 0,6 – 0,8 м3/ч

- Охлаждающая вода: рабочее давление 0,15 – 0,25 Мпа, вода на возврате – без давления, расход воды: 1–2 м3/ч, температура поступающей воды: < 30 °С

- Вентиляция: бесконтактная система вытяжки, мощность вытяжки

- Земля: уровень земли, без вибраций, нагрузка: > 500 Кг/м2

- Мощность > 100 кВА, ___ фаз, ___ линия, Однофазное напряжение: ___В, Напряжение между фазами: ___В, Частота: ___Гц, цвет кабеля:___(заполняется заказчиком)

- Область установки: более 12000  ×  3000  ×  3000 мм  (Д × Ш × В). Остановка, область более 36 м2.